Общество с ограниченной ответственностью «ТИХО ГРУПП»             198097 Санкт-Петербург, пр. Стачек 47     ИНН 7805658010 ОГРН1147847299929                           тел. 8-812-70-20-500

====================================================================================================

Звукоизоляционная панель Ticho Standart,

описание и характеристики.

Звукоизоляционная панель Ticho Standart изготовлена из высокопрочного семислойного целлюлозного гофрокартона увеличенной плотности, специального сечения, заполненного мультифракционной полевошпатово-кварцевой композицией с применением виброуплотнения. Панель изготовлена по технологии TARS c использованием в конструкции антирезонирующего слоя. Кромка панели запечатана качественной защитно-контрольной лентой.

Звукоизоляционная панель Ticho Standart предназначена для коррекции акустики помещений, а именно:

- Защиты помещений от проникновения нежелательных звуков извне.

- Препятствования выходу звука наружу (музыкальный клуб или ресторан  в жилом доме, домашний кинотеатр)

- Создания звукозащитных ограждающих конструкций в отсутствие капитальных стен (переговорная комната в помещении формата Open Space, комната отдыха в аэропорте)

- Организации специализированного акустического оформления помещений, возможно, в сочетании с другими материалами (кинотеатр, лекционный зал, читальный зал, студия звукозаписи, музей)

Звукоизоляционная панель Ticho Standart обладает следующими характеристиками:

| Индекс собственной звукоизоляции Rw, дБ | 39 |
| --- | --- |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума ∆Lnw, дБ | 33 |
| Плотность γ, кг/м3 | 1460 |
| Поверхностная плотность m, кг/м² | 17,4 |
| Коэффициент теплопроводности k, Вт/м*К | 0,15 |
| Длина L, мм | 1200 |
| Ширина B, мм | 800 |
| Толщина Н, мм | 12 |
| Вес М, кг | 16,7 |
| Статичная нагрузка, т/м² | 65 |
| Количество на паллете, шт | 50 |

Высокая плотность заполнения, большая толщина (для тонких материалов), обеспечивают наивысшие параметры поверхностной плотности, а, следовательно, и уровня звукоизоляции, недостижимые для других присутствующих на рынке материалов.

В сочетании с низкой ценой, это позволяет получить финансово эффективные решения.

Прочный каркас допускает нормальную работу с панелью, без риска разрушения.

Наружный слой увеличенной толщины устойчив к механическим повреждениям.

Варианты монтажа по степени увеличения звукоизолирующих свойств (некоторые) и соответствующие им уровни снижения интенсивности звука в %:

| 1 | панель, приклеенная на стену | 85-87 |
| --- | --- | --- |
| 2 | панель, закреплённая на виброакустический TichoDubel | 88-89 |
| 3 | то же, с вибропоглощающей подложкой TichoMat | 90-91 |
| 4 | панель + волокнистый шумопоглотитель 25мм, без каркаса | 92-93 |
| 5 | панель на профиле + ГВЛ | 94-95 |
| 6 | панель на виброподвесах, смонтированная с учётом всех факторов воздействия нежелательного звука | до 97 |
| 7 | двухслойный монтаж с целью получения исключительных характеристик | до 99 |

Уровень гашения ударного шума 80-90%.

Панели серийного производстава имеют

показатели пожарной опасности:   Г2, В2, Д2, Т1

Панели обработанные огнезащитным составом  имеют

показатели пожарной опасности:   Г1, В1, Д1, Т1

По заказу клиента  предусмотрен выпуск влагозащищенных панелей Ticho.

В зависимости от параметров помещения и поставленных задач, возможно различное исполнение конструкций.

Вы всегда сможете воспользоваться помощью наших высококвалифицированных специалистов, включая консультации, натурные измерения на Вашем объекте, проекты акустических решений, авторский надзор и пр..